| Test date | 06.05.2024 |
| --- | --- |
| Operator | T. Märtson |
| Test method | EVS-EN ISO 4136:2012 |
| Method name | Destructive tests on welds in metallic materials - Transverse tensile test |
| Test machine | Instron 8516 |
| Load cell | Load cell +-100 kN |
| Dimensions measuring device | Caliper TESA nr.7H 1261 01 |
| Sample description | Flat dogbone sample |
| Notes | - |

Test results

|  | Specimen identification | Fm (kN) | Rm (MPa) | Thickness (mm) | Width (mm) | Location of fracture | Remark |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TT-Ü1 | 155 | 542 | 11,6 | 24,65 | Parent metal | - |
| 2 | TT-A1 | 158 | 551 | 11,7 | 24,5 | Parent metal |  |
| 3 | TT-A2 | 161 | 552 | 11,8 | 24,7 | Parent metal |  |
| 4 | TT-Ü2 | 159 | 544 | 11,9 | 24,6 | Parent metal |  |

Photo of tested specimens