Tensile test in position control

| Tester | T. Märtson |
| --- | --- |
| Load cell | 100 kN |
| Extensometer | - |
| Test machine | Instron 8516 |
| Method | Tension test in position control |
| Rate 1 | 2.0 mm/min |
| Test program | Tensile test position_control_V23 |
| Rh, % | 45. |
| Temperature, C | 27. |

|  | Label | Fmax (kN) | Tensile extension at Fmax (mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 16.6 | 5.9 |
| 2 | 2 | 16.9 | 6.2 |
| Mean |  | 16.8 | 6.0 |
| Std. Dev. |  | 0.2 | 0.2 |