Sample description

Edge: 150x150x9x230 mm

Method description

EN 13393:2001 Packaging - Specification for Edge protectors.

Three point bending strength test

Testing parameters

| Operator | T. Märtson |
| --- | --- |
| Test machine | Instron 8802 |
| Load cell | 250 kN |
| Rate 1 | 400.0 mm/min |
| Test program | EN 13393-2001 Packaging_Edge_3P_bending_test_V24 |
| Conditioning | 72h at 20 C /93 % RH |
| Temperature (deg C) | 26.0 |
| Humidity (%) | 65.0 |
| Support width, mm | 205 |
| Notes |  |

Test results

|  | Specimen identification | Fmax (N) | Extension at Fmax (mm) | Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 2932 | 24.7 |  |
| Average |  | 2932 | 24.7 |  |
| Standard Deviation |  | ----- | ----- |  |

Sample file name: KP Räpina lühike pappnurk üksik.is_comp